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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品品种
	抽样数量（m）
	检验样品数量（m）
	备用样品数量（m）
	备注

	1
	湿铺防水卷材
	8.0
	4.0
	4.0
	抽取2卷
在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	2
	弹性体改性沥青防水卷材
	16.0
	8.0
	8.0
	抽取2卷
在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	3
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	6.0
	3.0
	3.0
	抽取2卷
在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	4
	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 
	4.0
	2.0
	2.0
	抽取2卷
在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品

	5
	高分子防水材料—片材 
	6.0
	3.0
	3.0
	抽取3卷
在每卷样品上分别裁取检验样品和备用样品



2 检验依据
表2 湿铺防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 328.26—2007

	2
	拉伸性能
	拉力
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时伸长率
	

	
	
	拉伸时现象
	

	3
	撕裂力
	GB/T 35467—2017
GB/T 529—2008

	4
	耐热性
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.11—2007

	5
	低温柔性
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.14—2007

	6
	不透水性
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.10—2007

	7
	卷材与卷材剥离强度（搭接边）
	无处理
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.20—2007

	
	
	浸水处理
	

	
	
	热处理
	

	8
	渗油性
	GB/T 35467—2017

	9
	持粘性
	GB/T 35467—2017

	10
	与水泥砂浆剥离强度
	无处理
	GB/T 35467—2017

	
	
	热处理
	

	11
	热老化
	拉力保持率
	GB/T 35467—2017
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007
GB/T 328.14—2007

	
	
	伸长率保持率
	

	
	
	低温柔性
	

	12
	尺寸变化率
	GB/T 35467—2017

	13
	热稳定性
	GB/T 35467—2017



表3 弹性体改性沥青防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可溶物含量
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.26—2007

	2
	耐热性
	GB/T 328.11—2007

	3
	低温柔性
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.14—2007

	4
	不透水性
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.10—2007

	5
	拉伸性能
	最大拉力
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.8—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	

	
	
	试验现象
	

	6
	吸水率
	GB 45320—2025

	7
	热老化
	拉伸性能
	最大拉力保持率
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.14—2007

	
	
	
	最大拉力时延伸率保持率
	

	
	
	低温柔性
	

	
	
	质量损失
	

	8
	尺寸变化率
	GB/T 18242—2025

	9
	渗油性
	GB/T 18242—2025
GB/T 328.11—2007

	10
	搭接缝不透水性
	无处理
	GB 45320—2025

	
	
	热处理
	

	
	
	浸水处理
	

	11
	接缝剥离强度
	无处理
	GB/T 18242—2025
GB 45320—2025

	
	
	热处理
	

	
	
	浸水处理
	



表4 自粘聚合物改性沥青防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸性能
	拉力
	GB 23441—2009
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	

	
	
	沥青断裂延伸率
	

	
	
	拉伸时现象
	

	2
	钉杆撕裂强度
	GB/T 328.18—2007

	3
	耐热性
	GB 23441—2009
GB/T 328.11—2007

	4
	低温柔性
	GB 23441—2009
GB/T 328.14—2007

	5
	不透水性
	GB 23441—2009
GB/T 328.10—2007

	6
	剥离强度
	GB 23441—2009
GB/T 328.20—2007

	7
	渗油性
	GB 23441—2009

	8
	持粘性
	GB 23441—2009

	9
	热老化
	拉力保持率
	GB 23441—2009
GB/T 328.8—2007
GB/T 328.9—2007
GB/T 328.14—2007
GB/T 328.20—2007

	
	
	最大拉力时延伸率
	

	
	
	低温柔性
	

	
	
	剥离强度卷材与铝板
	

	
	
	尺寸稳定性
	

	10
	热稳定性
	GB 23441—2009

	11
	可溶物含量
	GB/T 328.26—2007

	12
	自粘沥青再剥离强度
	GB 23441—2009



表5 聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中间胎基上面树脂层厚度
	GB 12952—2011

	2
	拉伸性能
	最大拉力
	GB 12952—2011
GB/T 328.9—2007

	
	
	拉伸强度
	

	
	
	最大拉力时伸长率
	

	
	
	断裂伸长率
	

	3
	热处理尺寸变化率
	GB 12952—2011
GB/T 328.13—2007

	4
	低温弯折性
	GB/T 328.15—2007

	5
	不透水性
	GB 12952—2011
GB/T 328.10—2007

	6
	直角撕裂强度
	GB 12952—2011
GB/T 529—2008

	7
	梯形撕裂强度
	GB 12952—2011
GB/T 328.19—2007

	8
	吸水率
	GB 12952—2011

	9
	接缝剥离强度
	GB 12952—2011
GB/T 328.21—2007



[bookmark: OLE_LINK2]表6 高分子防水材料—片材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	2
	拉断伸长率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	3
	撕裂强度
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 529—2008

	4
	不透水性
	GB/T 18173.1—2012

	5
	低温弯折
	GB/T 18173.1—2012

	6
	加热伸缩量
	GB/T 18173.1—2012

	7
	热空气老化
	拉伸强度保持率
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 3512—2014
GB/T 528—2009
GB/T 1040.2—2022

	
	
	拉断伸长率保持率
	

	8
	耐碱性
	GB/T 18173.1—2012
GB/T 1690—2010

	9
	复合强度（FS2型表层与芯层）
	GB/T 18173.1—2012



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 12952—2011 聚氯乙烯（PVC）防水卷材
GB 23441—2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材
GB/T 18173.1—2012 高分子防水材料 第1部分：片材
GB/T 18242—2025 弹性体/塑性体改性沥青防水卷材
GB/T 35467—2017 湿铺防水卷材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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