
2026年安宁市建筑防水涂料产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量应不少于表1要求。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品品种
	抽样数量（kg）
	检验样品数量（kg）
	备用样品数量（kg）
	备注

	1
	聚氨酯防水涂料
	第一组
	10
	5
	5
	

	
	
	第二组
	4
	2
	2
	单项复验用

	2
	聚合物水泥防水涂料
	第一组
	12
	6
	6
	

	
	
	第二组
	6
	3
	3
	单项复验用

	
	
	第三组
	6
	3
	3
	单项复验用

	3
	水乳型沥青防水涂料
	第一组
	10
	5
	5
	

	
	
	第二组
	4
	2
	2
	单项复验用

	
	
	第三组
	4
	2
	2
	单项复验用

	4
	聚合物乳液建筑防水涂料
	第一组
	8
	4
	4
	

	
	
	第二组
	4
	2
	2
	单项复验用


注1：多组分产品按配比抽取，总量符合要求。

注2：单组分样品应分组包装；多组分样品的各组分，应独立包装后，按配套分组再次包装。
2 检验依据
表2 聚氨酯防水涂料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	2
	苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	3
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	4
	苯酚含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	5
	蒽含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	6
	萘含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	7
	游离二异氰酸酯(游离TDI)含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	8
	固体含量
	GB/T 19250-2013

	9
	拉伸强度
	GB/T 19250-2013

	10
	断裂伸长率
	GB/T 19250-2013

	11
	撕裂强度
	GB/T 19250-2013

	12
	低温弯折性
	GB/T 16777-2008

	13
	不透水性
	GB/T 19250-2013

	14
	粘结强度
	GB/T 16777-2008

	15
	吸水率
	GB/T 19250-2013

	16
	定伸时老化（加热老化）
	GB/T 16777-2008

	17
	热处理
	GB/T 16777-2008


表3 聚合物水泥防水涂料（GB/T 23445-2009）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	2
	甲醛含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	3
	苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	4
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	5
	氨含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	6
	固体含量
	GB/T 23445-2009

	7
	拉伸强度（无处理）
	GB/T 23445-2009

	8
	断裂伸长率（无处理）
	GB/T 23445-2009

	9
	低温柔性
	GB/T 23445-2009

	10
	粘结强度（无处理）
	GB/T 23445-2009

	11
	粘结强度（潮湿基层）
	GB/T 23445-2009

	12
	粘结强度（浸水处理）
	GB/T 23445-2009

	13
	不透水性
	GB/T 23445-2009


表4 聚合物水泥防水涂料（GB/T 23445-2025）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	2
	甲醛含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	3
	苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	4
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	5
	氨含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	6
	固体含量
	GB/T 23445-2025

	7
	拉伸强度（标准状态）
	GB/T 23445-2025

	8
	断裂伸长率（标准状态）
	GB/T 23445-2025

	9
	热老化（拉伸强度保持率）
	GB/T 23445-2025

	10
	热老化（断裂伸长率）
	GB/T 23445-2025

	11
	热老化（低温柔性）
	GB/T 23445-2025

	12
	低温柔性
	GB/T 23445-2025

	13
	粘结强度（无处理）
	GB/T 23445-2025

	14
	粘结强度（潮湿基层）
	GB/T 23445-2025

	15
	不透水性
	GB/T 23445-2025

	16
	碱处理
	GB/T16777-2008

	17
	耐水性
	GB45671-2025


表5 水乳型沥青防水涂料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	2
	甲醛含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	3
	苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	4
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	5
	氨含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	6
	固体含量
	JC/T 408-2005

	7
	耐热度
	JC/T 408-2005

	8
	不透水性
	JC/T 408-2005

	9
	粘结强度
	JC/T 408-2005

	10
	低温柔度（标准条件）
	JC/T 408-2005

	11
	低温柔度（热处理）
	JC/T 408-2005

	12
	断裂伸长率（标准条件）
	JC/T 408-2005

	13
	断裂伸长率（热处理）
	JC/T 408-2005


表6 聚合物乳液建筑防水涂料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	2
	甲醛含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	3
	苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	4
	甲苯+乙苯+二甲苯含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	5
	氨含量
	GB 45671-2025

GB/T 41078-2021

	6
	拉伸性能（标准状态）（拉伸强度、断裂伸长率）
	JC/T 864-2023

	7
	低温弯折
	GB/T 16777-2008

	8
	不透水性
	GB/T 16777-2008

	9
	固体含量
	GB/T 16777-2008

	10
	热处理（拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性）
	JC/T 864-2023

	11
	碱处理（拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性）
	JC/T 864-2023

	12
	酸处理（拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性）
	JC/T 864-2023

	13
	加热伸缩率
	GB/T 16777-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 45671-2025 建筑防水涂料安全技术规范

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

GB/T 23445-2025 聚合物水泥防水涂料

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 864-2023 聚合物乳液建筑防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



