[bookmark: _GoBack]2026年安宁市农膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
随机抽取2卷薄膜，每卷去除外层不少于10m（农业用聚乙烯吹塑棚膜若外包装良好，可去除外层3m），每卷各取2块，每块长度4m（或面积不少于4㎡）,其中：1块为检验样品，另1块为备用样品。或者随机抽取2卷薄膜，其中1卷为检验样品，1卷为备用样品。

2 检验依据
表1  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸负荷（纵、横向）
	GB 13735-2017
	GB/T 1040.3-2006

	2
	断裂标称应变（纵、横向）
	GB 13735-2017
	GB/T 1040.3-2006

	3
	直角撕裂负荷（纵、横向）
	GB 13735-2017
	QB/T 1130-1991

	4
	厚度极限偏差
	GB 13735-2017
	GB/T 6672-2001

	5
	平均厚度偏差
	GB 13735-2017
	GB/T 6672-2001



表2  农业用聚乙烯吹塑棚膜
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸强度（纵、横向）
	GB/T 4455-2019
	GB/T 1040.3-2006

	2
	断裂标称应变（纵、横向）
	GB/T 4455-2019
	GB/T 1040.3-2006

	3
	直角撕裂强度（纵、横向）
	GB/T 4455-2019
	QB/T 1130-1991

	4
	厚度极限偏差
	GB/T 4455-2019
	GB/T 6672-2001

	5
	厚度平均偏差
	GB/T 4455-2019
	GB/T 6672-2001

	6
	透光率
	GB/T 4455-2019
	GB/T 2410-2008

	7
	雾度
	GB/T 4455-2019
	GB/T 2410-2008

	注： 透光率和雾度为Ⅰ、Ⅱ型B、C类棚膜要求。



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜
GB 13735-2017   聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

