
2026年安宁市溶剂型木器涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组，其中1组作为检验样品，另1组作为备用样品。当需要配套底漆时应同样每批次抽取2组，其中1组作为检验样品，另1组作为备用样品。
独立包装产品质量≤5kg时，随机抽2组。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品时，由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀，抽样量见表1。

表1 抽样数量表

	产品种类
	抽样数量

	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
	主剂：2kg/桶×2桶，固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份

	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
	主剂：2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份

	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
	主剂：2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份

	潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）
	主剂：2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份

	醇酸树脂涂料
	主剂：2kg/桶×2桶，如有稀释剂按配比抽取样品2份


2 检验依据

表2 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，面漆）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007

GB/T 9754—2025

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB/T 18446—2009

	8
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	10
	附着力
	GB/T 9286—1998

	注：总重金属含量（铅、汞）、可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）项目仅测试色漆，含染料的涂料按色漆进行。


表3 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，底漆）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB/T 18446—2009

	8
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	10
	附着力
	GB/T 9286—1998

	注：总重金属含量（铅、汞）、可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）项目仅测试色漆，含染料的涂料按色漆进行；


表4 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007

GB/T 9754—2025

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB/T 18446—2009

	8
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	10
	铅笔硬度（擦伤）
	GB/T 6739—2006

	11
	划格试验
	GB/T 9286—1998

	12
	耐干热性
	GB/T 4893.3—2005

	13
	耐磨性
	GB/T 1768—2006

	14
	耐水性
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

HG/T 2240—2012

	15
	耐醇性
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

HG/T 2240—2012

	注：总重金属含量（铅、汞）、可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）项目仅测试色漆，含染料的涂料按色漆进行。


表5 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	甲醇含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	8
	邻苯二甲酸酯总和含量
	GB/T 30646—2014

	9
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	10
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	11
	回粘性
	GB/T 1762—1980

GB/T 23998—2009

	12
	附着力
	GB/T 9286—2021

	13
	耐干热性
	GB/T 4893.3—2005

GB/T 23998—2009

	14
	耐水性
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23998—2009

	15
	耐碱性
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23998—2009

	注：总重金属含量（铅、汞）、可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）项目仅测试色漆，含染料的涂料按色漆进行。


表6 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009 

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009  

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009 

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	甲醇含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	8
	邻苯二甲酸酯总和含量
	GB/T 30646—2014

	9
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	10
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	11
	附着力
	GB/T 9286—2021

	注：总重金属含量（铅、汞）、可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）项目仅测试色漆，含染料的涂料按色漆进行。


表7 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007
GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009 

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009 

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009 

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	9
	附着力
	GB/T 9286—2021

	10
	耐干热性
	GB/T 4893.3—2005

GB/T 23995—2009

	11
	耐水性
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23995—2009

	12
	耐碱性
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23995—2009


表8 醇酸树脂涂料（清漆）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007
GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009 

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009 

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009 

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	9
	弯曲试验
	GB/T 6742—2007

GB/T 25251—2010

	10
	回粘性
	GB/T 1762—1980


表9 醇酸树脂涂料（色漆，底漆）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007
GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009 

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009 

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009 

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	9
	划格试验
	GB/T 25251—2010


表10 醇酸树脂涂料（色漆，调合漆）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007
GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009 

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009 

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009 

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	9
	遮盖力
	GB/T 1726—1979

	10
	硬度
	GB/T 1730—2007


表11 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007

	2
	苯含量
	GB/T 23990—2009

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990—2009

	4
	卤代烃总和含量
	GB/T 23992—2009

	5
	多环芳烃总和含量
	GB/T 36488—2018

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB/T 23986.2—2023

	7
	总重金属含量（铅、汞）
	GB/T 30647—2014

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB/T 23991—2009

	9
	遮盖力
	GB/T 1726—1979

	10
	硬度
	GB/T 1730—2007

	11
	弯曲试验
	GB/T 6742—2007

GB/T 25251—2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30981.2—2025 涂料中有害物质限量  第2部分：工业涂料
GB/T 23995—2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 23997—2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23998—2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 25251—2010 醇酸树脂涂料

HG/T 2240—2012 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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