2026年安宁市食品接触用非复合膜袋、塑料容器、塑料工具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1  食品接触用非复合膜、袋抽样基数和抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样基数
	抽样数量

	1
	食品用塑料自粘保鲜膜
	抽样基数以实际库存量计，最低基数满足抽样数量即可。
	随机抽取3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

	2
	包装用聚乙烯吹塑薄膜
	
	膜类产品： 
随机抽取2.5m2×3(宽度应不小于15cm)，2.5m2×2份作为检验样品，2.5m2作为备用样品。

袋类产品：
随机抽取60个(规格应不小于15cm×15cm)，其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。

	3
	普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜
	
	

	4
	食品接触用特定非复合膜、袋
	
	

	注：1、抽取样品过程中，抽样人员需严格遵守被抽查单位的管理制度，必要时抽样人员需戴一次性手套，并用无菌自封袋对其密封，以保证样品不受污染。
2、抽取样品时应注明预期接触食品、预期接触食品时间、预期接触食品使用温度、接触食品层材质、CAS号、规格型号【如长×宽×厚度（mm）】。
3、膜优先抽取宽度应不小于15cm的产品。
4、优先抽取有印刷图案或添加着色剂的产品。




表2 食品接触用塑料容器抽样基数和抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样基数
	抽样数量

	1
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶（含冷灌装瓶、热灌装瓶、碳酸饮品瓶等）
	抽样基数以实际库存量计，最低基数满足抽样数量即可。
	随机抽取60个，40个作为检验样品，20个作为备用样品（配同样数量的盖）

	2
	塑料防盗瓶盖 
	
	随机抽取150个，100个作为检验样品，50个作为备用样品

	3
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
	
	随机抽取40个，30个作为检验样品，10个作为备用样品

	注：1、抽样时，抽样人员应优先抽取有颜色、颜色较深、生产工艺较为复杂的产品。
2、抽样时，抽样人员应注明产品名称、规格型号、材质名称、CAS号、预期接触食品、预期接触食品时间、预期接触食品使用温度。
3、抽取瓶坯时应注明克重。



表3 食品接触用塑料工具抽样基数和抽样数量
	产品名称
	抽样基数
	抽样数量

	塑料一次性餐饮具
	抽样基数以实际库存量计，最低基数满足抽样数量即可。
	随机抽取50个，30个作为检验样品，20个作为备用样品。

	注：1、抽取样品过程中，抽样人员需严格遵守被抽查单位的管理制度，必要时抽样人员需戴一次性手套，并用无菌自封袋对其密封，以保证样品不受污染。
2、 抽样时，抽样人员应优先抽取有颜色、颜色较深、生产工艺较为复杂的产品。
3、 抽样时，抽样人员应注明产品名称、规格型号、材质名称、预期接触食品、预期接触食品时间、预期接触食品使用温度。
4、取样时，应按最小销售包装整体取样，不得拆封样品最小销售包装。



2 检验依据
表4  食品用塑料自粘保鲜膜
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021

	2
	断裂标称应变
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021

	3
	氧气透过量（偏差）
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021

	4
	透湿量（偏差）
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021

	5
	直角撕裂强度
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021

	6
	雾度
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021

	7
	透光率
	GB/T 10457-2021
	GB/T 10457-2021

	8
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	9
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	10
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	11
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	12
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	13
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	14
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、总迁移量的迁移条件根据产品预期接触食品选择。
3、脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。




表5  包装用聚乙烯吹塑薄膜
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 4456-2008
	GB/T 4456-2008

	2
	断裂标称应变
	GB/T 4456-2008
	GB/T 4456-2008

	3
	落镖冲击
	GB/T 4456-2008
	GB/T 4456-2008

	4
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	5
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	7
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	8
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	9
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	10
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、总迁移量的迁移条件根据产品预期接触食品选择。
3、脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。



表6  普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	拉伸强度
	GB/T 10003-2008
	GB/T 10003-2008

	2
	断裂标称应变
	GB/T 10003-2008
	GB/T 10003-2008

	3
	雾度
	GB/T 10003-2008
	GB/T 10003-2008

	4
	透湿量
	GB/T 10003-2008
	GB/T 10003-2008

	5
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	6
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	7
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	8
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	9
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	10
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	11
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、总迁移量的迁移条件根据产品预期接触食品选择。
3、脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。



表7   食品接触用特定非复合膜、袋
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	封合强度（限袋类产品）
	现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
	现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

	2
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	3
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	8
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、总迁移量的迁移条件根据产品预期接触食品选择。
3、脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。



表8 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶（含冷灌装瓶、热灌装瓶、碳酸饮品瓶等）
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	瓶口密封性能
	GB/T 41167-2021
	GB/T 41167-2021

	2
	跌落性能
	GB/T 41167-2021
	GB/T 41167-2021

	3
	耐内压力
（仅限碳酸饮品瓶）
	GB/T 41167-2021
	GB/T 41167-2021

	4
	耐热性能
（仅限热灌装瓶）
	GB/T 41167-2021
	GB/T 41167-2021

	5
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	6
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	7
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	8
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	9
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	10
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	11
	特定迁移总量限量（如：乙二醇、对苯二甲酸等）
（按明示材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023
GB 31604系列标准

	12
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、总迁移量的迁移条件根据产品预期接触食品选择。
3、特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量根据样品的材质做相应指标的检验。
4、脱色试验仅限添加着色剂的产品。



表9  聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	质量偏差
	BB/T 0060-2025
	BB/T 0060-2025

	2
	乙醛含量
	BB/T 0060-2025
	BB/T 0060-2025

	3
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	4
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	6
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	7
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	8
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	9
	特定迁移总量限量（如：乙二醇、对苯二甲酸等）
（按明示材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023
GB 31604系列标准

	10
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、总迁移量的迁移条件根据产品预期接触食品选择。
3、特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量根据样品的材质做相应指标的检验。
4、脱色试验仅限添加着色剂的产品。


表10  塑料防盗瓶盖
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	密封性能
	GB/T 17876-2010
	GB/T 17876-2010

	2
	热稳定性能
	GB/T 17876-2010
	GB/T 17876-2010

	3
	跌落性能
	GB/T 17876-2010
	GB/T 17876-2010

	4
	开启扭矩性能
	GB/T 17876-2010
	GB/T 17876-2010

	5
	防盗环物理性能
	封盖性能
	GB/T 17876-2010
	GB/T 17876-2010

	
	
	防盗性能
	
	

	
	
	扭断扭矩
	
	

	6
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	7
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	8
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	9
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	10
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	11
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	12
	特定迁移限量（如：1,3-丁二烯等）、特定迁移总量限量（如：乙二醇、对苯二甲酸等）（按明示材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023
GB 31604系列标准

	13
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、 总迁移量的迁移条件根据产品预期接触食品选择。
3、特定迁移限量、特定迁移总量限量、最大残留量根据样品的材质做相应指标的检验。
4、脱色试验仅限添加着色剂的产品。



表11  塑料一次性餐饮具
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	负重性能
	GB/T 18006.1-2009/
GB/T 18006.1-2025
	GB/T 18006.1-2009/
GB/T 18006.1-2025

	2
	耐温性能/
耐热性能
	GB/T 18006.1-2009/
GB/T 18006.1-2025
	GB/T 18006.1-2009/
GB/T 18006.1-2025

	3
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	4
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	6
	重金属
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	7
	脱色试验
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	8
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	9
	特定迁移限量（如：1,3-丁二烯等）、特定迁移总量限量（如：乙二醇、对苯二甲酸等）（按明示材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023
GB 31604系列标准

	10
	邻苯二甲酸酯（仅限PVC材质）
	GB 9685-2016
GB 31604.30-2025
	GB 9685-2016
GB 31604.30-2025

	11
	产品标识信息
	GB 4806.1-2016
	GB 4806.1-2016

	注：1、检验项目按照各类产品执行标准及结构做相应的指标检验。
2、总迁移量的检测项目与产品预期接触食品有关。
3、脱色试验仅限添加着色剂的产品。
4、芳香族伯胺迁移总量适用于执行标准为GB 4806.7，且含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质的产品。
5、特定迁移限量、特定迁移限量总量根据样品的材质做相应指标的检验。



[bookmark: _Hlk40347690]执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 4456-2008    包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB 4806.1-2016    食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.7-2023    食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB/T 10003-2008   普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
GB/T 10457-2021   食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
GB/T 17876-2010   包装容器 塑料防盗瓶盖
GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB 31604.2-2016   食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定
GB 31604.7-2023   食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验
GB 31604.8-2021   食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定
GB 31604.9-2016   食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定
[bookmark: _Hlk190101965]GB 31604.52-2021  食品安全国家标准 食品接触材料及制品芳香族伯胺迁移量的测定
GB/T 41167-2021   聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求
BB/T 0060-2025 	  包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
国家相关法律、法规和部门规章制度
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经抽样检验，检验项目全部合格，判定被抽查产品检验项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品××项目不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
